| Автоматические способы (виды) дуговой сварки (наплавки) |  |
| --- | --- |
|  | ААД | Автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом |
|  | ААДН | Автоматическая аргонодуговая наплавка неплавящимся электродом |
|  | ААДП | Автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом |
|  | АПГ | Автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях |
|  | АПС | Автоматическая сварка самозащитной порошковой проволокой |
| Газовая сварка (наплавка) |  |
|  | Г | Газовая сварка |
| Дуговая сварка (наплавка) покрытыми электродами |  |
|  | РД | Ручная дуговая сварка покрытыми электродами |
|  | РДН | Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами |
| Дуговые способы (виды) сварки (наплавки) под флюсом |  |
|  | АФ | Автоматическая сварка под флюсом |
|  | АФЛН | Автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом |
|  | АФПН | Автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом |
|  | МФ | Механизированная сварка под флюсом |
| Контактная сварка |  |
|  | КСО | Контактная стыковая сварка оплавлением |
|  | КСС | Контактная стыковая сварка сопротивлением |
|  | КТС | Контактно-точечная сварка |
|  | КШС | Контактная шовная сварка |
| Механизированные способы (виды) дуговой сварки (наплавки) |  |
|  | МАД | Механизированная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом |
|  | МАДП | Механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом |
|  | МДС | Механизированная дуговая приварка шпилек (стержней) |
|  | МП | Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях |
|  | МПГ | Механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях |
|  | МПС | Механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой |
|  | МСОД | Механизированная сварка открытой дугой легированной проволокой |
| Плазменная сварка (наплавка) |  |
|  | П | Плазменная сварка |
| Ручная дуговая сварка (наплавка) в защитных газах |  |
|  | РАД | Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом |
|  | РАДН | Ручная аргонодуговая наплавка |
| Способы (виды) сварки (наплавки) не вошедшие в группы |  |
|  | ВЧС | Высокочастотная сварка |
|  | ЗН | Сварка с закладными нагревателями |
|  | Л | Лазерная сварка |
|  | НГ | Сварка нагретым газом |
|  | НИ | Сварка нагретым инструментом |
|  | ПАК | Пайка |
|  | СТ | Сварка трением |
|  | Т | Термитная сварка |
|  | Э | Экструзионная сварка |
|  | ЭЛ | Электронно-лучевая сварка |
|  | ЭШ | Электрошлаковая сварка |
|  | ЭШН | Электрошлаковая наплавка |